合成导热油Heat Transfer Fluid

合成导热油采用抗氧化能力极强的烷基合成烃为原料，加入性能优良的导热油专用复合剂调制而成，与矿物油相比，具有以下重要特征：

1升温快——升温速度是矿物油的1.2倍；

2.耐氧化——抗氧化性能是矿物油的10倍，不易因氧化而产生淤渣；

3.抗结焦——具有良好的防止固体颗粒和焦垢生成的能力；

4.低温流动性好——在很低的温度下仍具有较低的运动粘度；

5.长寿命——具有很长的使用寿命，长寿命就意味着低成本。

合成导热油性能参数表Performance Parameters

| 项 目 |  | 质量指标 |  | 试验方法或应用文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S320（T50） | S350（T55） |  |
| 组分 | — | 合成烃混合物 |  | — |
| 外观 | — | 清澈透明，无悬浮物 |  | 目测 |
| 密度（20°C）/（g/m³） | — | 0.80-1.2 | 0.8-1.2 | GB/T 1884 |
| 闪点（开口）/°C | 不低于 | 160 | 180 | GB/T3536 |
| 酸值（以KOH计）/(mg/g) | 不大于 | 0.05 | 0.05 | GB/T7304 |
| 残碳（质量分数）/％ | 不大于 | 0.05 | 0.05 | GB/T17144 |
| 运力粘度（40°C）/(m㎡/s) | 不大于 | 40 | 40 | GB/T265 |
| 倾点/°C | 不高于 | -20 | -40 | GB/T3535 |
| 铜片腐蚀（100°C，3h）/级 | 不大于 | 一级 | 一级 | GB/T5096 |
| 水分/(mg/gk) | 不大于 | 500 | 500 | GB/T11133 |
| 最高允许使用温度/°C | — | 320 | 350 | GB/T23800 |

技术规格：符合国家标准GB23971-2009【有机热载体】;  包装形式：200升铁桶，净重170公斤/桶。

失效判定  Failure To Determine

判定导热油失效的指标：

- 酸值＞0.5mgKOH/g；

- 闪点变化值＞20％（和开始用时的新油比较）；

- 残碳＞1.5％；

- 粘度变化值＞15％（和开始使用时的新油比较）。

以上指标中有一项符合，应判定导热油失效。

使用注意事项  Caution

- 导热油循环系统必须做到闭路循环；

- 换油时应将设备清洗干净，以免影响使用效果；

- 导热油初次投入使用，升温速度约20°C/小时，95-110°C和210-230°C温度段需保温一段时间，油泵压力稳定后，继续升温，待油内滴挥发物排净后使可正常使用；

- 正常使用，确保膨胀槽（高位槽）内导热油的温度≤70°C【辅助排气阀必须关闭使用】

存放注意事项  N0te of store

- 存放在室内或遮蔽物下；

- 室外存放时，应倾斜放置，避免雨水侵入，防止铁桶锈蚀；

- 储存温度应低于60°C，避免暴露于强光下和严寒环境中中；

- 防止水、酸、机械杂质等混入油中。

工艺流程   Application